电石炉耐热铸铁炉嘴加工铸造要求

一、电石炉炉嘴铸造规格、数量：

电石炉通用炉嘴共计14件，炉嘴尺寸依据提供的图纸加工，预计14吨，耐热铸铁炉嘴按吨单价进行报价，交货期为20天。

二、电石炉炉嘴铸造技术要求：

1、电石炉炉嘴为耐热铸铁件，铸造材质为耐热铸铁，耐热2000℃，按提供图纸的规格尺寸进行铸造。

2、炉嘴内部循环水管采用￠38×5㎜厚壁无缝管，内部水管不允许有焊接口，铸造时水管排列均匀，固定牢靠。

3、炉嘴铸造表面光滑，无气孔、夹渣、砂眼等铸造缺陷，使用质保期为6个月，使用质保期内出现漏水、裂缝、枕耳脱落、过早烧秃，循环水管外露等现象的免费更换并承担停炉更换费用3000元。